## Slide 1
Chapitre VI : Structures ioniques
VI-1- Structures ioniques de type MX (CsCl, NaCl, ZnS, NiAs…..)
VI-2- Structures de type MX2
VI-2-1- fluorine CaF2 et anti-fluorine, rutile TiO2, SiO2….
VI-2-2- Structure en couche : type CdCl2, CdI2.
Plan de présentation du Chapitre VI

## Slide 2
Les solides Cristallins ioniques
Ils sont constitués des ions reliés par des liaisons ioniques type électrostatiques. Ils ont des points de fusion relativement élevés. Ils sont durs et cassants. Ce sont des isolants électriques à l’état solide mais des conducteurs à l’état liquide.
Les cristaux ioniques sont formés de l'association de deux ou plusieurs ions de charges opposées. La cohésion de leurs structures est alors assurée par des forces de nature électrostatique : Forces attractives et répulsives.
Introduction

## Slide 3
De ce fait, l’édifice ionique est le résultat d’un compromis entre ces forces et l’équilibre aura lieu pour une distance inter ionique d0 et une énergie appelée énergie réticulaire.
La description des structures ioniques sera faite en les considérants :
Soit comme une imbrication des réseaux anioniques et cationiques, appelés sous réseaux.
Soit comme un réseau anionique dans lequel les cations occupent les sites car en général : ranion > rcation
On se limitera à l’étude des composés de type AB et AB2.
Introduction

## Slide 4
Description de la structure: Dans cette structure, les anions Cl- forment un réseau CS ils occupent les sommets d’un cube d’arête a. Les cations Cs+ occupent le centre du cube. Cette structure correspond à deux réseaux cubiques simples se déduisant l’un de l’autre par une translation de type (1/2; 1/2; 1/2)
Coordonnées réduites
Nombre de motifs
La maille élémentaire comporte 8 anions Cl- comptant chacun pour 1/8 et un ion Cs+: le nombre de motifs ou groupements formulaires CsCl par maille est donc: z=1.
VI-1- Composés de type AB
VI-1-1- Structure de type CsCl
Origine sur l’anion : | Origine sur le cation :
Cl-: (000) | Cl-: (1/2 1/2 1/2)
Tr (1/2 1/2 1/2) | 
Cs+: (1/2 1/2 1/2) | Cs+: (000)

## Slide 5
Coordinence
Chaque cation Cs+ est entouré par 8 anions Cl- situés à la même distance a√3/2. De même chaque anion Cl- est entouré par 8 cations Cs+ à la même distance a√3/2.
L’indice de coordination est donc égal à 8 pour Cs+ et pour Cl-. On dit aussi que c’est une coordination 8-8.
Compacité
La compacité se calcule de la même façon que pour les cristaux métalliques avec le volume du motif égal à la somme des volumes des ions Cs+ et Cl- qui le constituent.
=
Masse volumique:
=
Condition d’existence de la structure type CsCl
Comme r+<r- 0,732 ≤≤ 1
VI-1- Composés de type AB
VI-1-1- Structure de type CsCl

## Slide 6
Projection de la maille sur le plan xy
Condition d’existence de la structure type CsCl
Soit le plan diagonal du cube d’arête a:
Les ions adjacents Cl- qui sont plus volumineux que les ions Cs+ ne doivent pas s’interpénétrer. La plus courte distance a entre deux ions Cl- doit donc être supérieure à 2r- et dans le cas limite les anions sont tangents entre eux c- à-d: a≥2r- (1)
Le cation Cs+ se plaçant dans les interstices laissés libres par les anions et dans l’hypothèse du contact anion-cation:
2r++2r-=a (2)
a=
VI-1- Composés de type AB
VI-1-1- Structure de type CsCl

## Slide 7
Description de la structure:
Dans cette structure, les ions Cl- constituent un réseau cubique à faces centrées (cfc): ils occupent les sommets et les centres des faces d’un cube d’arête a. Les ions Na+ occupent les sites octaédriques du réseau c- à-d le centre du cube et les milieux des arêtes du cube.
Cette structure correspond à deux réseau cfc d’arête a: l’un anionique et l’autre cationique, se déduisant l’un de l’autre par une translation de (½; ½; ½) c- à-d de a/2 selon une arête du cube.
VI-1- Composés de type AB
VI-1-2- Structure de type NaCl

## Slide 8
Nombre de groupements formulaires
La maille type NaCl comprend :
8 anions Cl- aux sommets du cube, chacun comptant pour 1/8 et 6 Cl- aux centres des faces, chacun comptant pour 1/2, soit 4 anions Cl-.
- 12 cations Na+ aux milieux des arêtes, chacun comptant pour 1/4 et un ion Na+ au centre du cube, soit 4 cations Na+.
Dans cette maille il y a donc 4 motifs ou groupements formulaires NaCl.
Coordinence
Chaque cation Na+ est entouré de 6 anions Cl- situés à la même distance a/2. De même chaque anion Cl- est entouré par 6 cations Na+ à la même distance a/2. L’indice de coordination est donc 6 pour les cations Na+ et 6 pour les anions Cl-: coordination 6-6.
Origine sur l’anion : | Origine sur le cation :
Cl-: (0;0;0) (1/2; 1/2 ;0) (1/2; 0 ;1/2) (0 1/2 1/2) | Cl-: (1/2 ;1/2; 1/2) (0 ;0 ;1/2) (1/2; 0; 0) (0; 1/2 ;0)
Tr (1/2; ½; ½) | 
Na+: (1/2; ½; 1/2) (1/2; 0; 0) (0; ½; 0) (0; 0 ;1/2) | Na+: (0;0;0) (1/2; ½; 0) (1/2; 0 ;1/2) (0; ½; ½)
Coordonnées réduites
VI-1- Composés de type AB
VI-1-2- Structure de type NaCl

## Slide 9
Compacité :
C=
Masse volumique
Condition d’existence de la structure type NaCl
Considérons une face du cube, la structure limite est obtenue quand les anions et les cations sont tangents selon l’arête du cube, cela
correspond à la relation: 2r+ + 2r- = a (5)
Les anions ne peuvent être à la limite, que tangents le long de la diagonale du carré c- à- d : 4r-≤a (6)
Remplaçant a dans la relation (5) on obtient:
4r-≤2(r++r-) d’où 2/(+1)
Compte tenu de la structure type CsCl (relation (4), la condition d’existence de la structure type NaCl est: 0,414≤≤0,732
VI-1- Composés de type AB
VI-1-2- Structure de type NaCl

## Slide 10
Description de la structure:
La blende est la variété cubique du sulfure de zinc ZnS. Dans cette structure, les ions S2- forment un réseau cubique à faces centrées (CFC) d’arête a. Les ions Zn2+ occupent un site tétraédrique sur deux dans ce réseau c- à-d les centres de la moitié des 8 petits cubes d’arête a/2 délimités par 4 anions S2- les plus proches, en quinconce.
VI-1- Composés de type AB
VI-1-3- Structure de type ZnS blende
Origine sur l’anion : | Origine sur le cation :
S2-: (0; 0; 0) (1/2; ½; 0) (1/2; 0; 1/2) (0; ½; 1/2) | S2-: (1/4; ¼; 1/4) (3/4; ¾; 1/4) (3/4; ¼; 3/4) (1/4; ¾; 3/4)
Tr (1/4; ¼; 1/4) | 
Zn2+: (3/4; ¼; 1/4) (1/4; ¾; 1/4) (1/4; ¼; 3/4) (3/4; ¾; 3/4) | Zn2+: (0; ½; 1/2) (1/2; 0; 1/2) (1/2; ½; 0) (0; 0; 0)
Coordonnées réduites

## Slide 11
Nombre de motifs
La maille élémentaire ZnS blende comprend:
8 anions S2- aux sommets du cube, chacun comptant pour 1/8 et 6 S2- aux centres des faces, chacun comptant pour 1/2, soit 4 anions S2-.
- 4 cations Zn2+ chacun comptant pour 1, soit 4 cations Zn2+.
Le nombre de motifs ou groupements formulaires ZnS par maille est donc z = 4.
Coordinence
Chaque cation Zn2+ est entouré par 4 anions S2- situés à la même distance a√3/4. De même chaque anion S2- est entouré par 4 cations Zn2+ à la même distance a√3/4.
L’indice de coordination est donc 4 pour Zn2+ et 4 pour S2-, coordination 4-4.
Compacité :
C=
Masse volumique
VI-1- Composés de type AB
VI-1-3- Structure de type ZnS blende

## Slide 12
Projection de la maille ZnS sur le plan xy
Condition d’existence de la structure ZnS blende
Les ions Zn2+ et S2- sont tangents selon la diagonale d’un petit cube d’arête a/2. Donc r++ r-=a (8)
D’où a= (9)
D’autre part, pour que les anions n’empiètent pas les uns sur les autres sur la diagonale d’une face, il faut que :
4r-≤ a (10) remplaçant a dans la relation (10), la relation (10) devient 4r-/ d’où ≤ r+/r-
ou encore 0,225≤ r+/r- (11)
Compte tenu de la relation (11) et de la condition d’existence de la structure type NaCl (relation 7), la condition d’existence de la structure type ZnS blende est: 0,225≤ r+/r- ≤0,414 (11)
VI-1- Composés de type AB
VI-1-3- Structure de type ZnS blende

## Slide 13
Description de la structure :
La wurtzite est la variété hexagonale de ZnS. Le Rapport r+/r- est identique à celui de la blende donc en accord avec la coordinence 4-4. Les ions S2- forment un réseau HC et les ions Zn2+ occupent la moitié des sites tétraédriques.
Les cations Zn2+ forment un réseau HC analogue à celui des anions S2- mais décalé par une translation de type (0; 0; 5/8).
VI-1- Composés de type AB
VI-1-3- Structure de type ZnS Würtzite
Origine sur l’anion : | Origine sur le cation :
S2-: (0; 0; 0) (2/3; 1/3; 1/2) | Zn2+: (0; 0; 5/8) (2/3; 1/3; 1/8)
Tr (0; 0; 5/8) | 
Zn2+: (0; 0; 3/8) (2/3; 1/3; 7/8) | S2-: (0; 0; 0) (2/3; 1/3; 1/2)
Coordonnées réduites

## Slide 14
Nombre de motifs
La maille élémentaire de ZnS wurtzite comprend 2 cations Zn2+ et 2 anions S2-, le nombre groupements formulaires ZnS par maille est donc: z=2.
Coordinence
La coordinence des deux ions est la même. L’indice de coordination est 4 pour Zn2+ et 4 pour S2-: coordination 4-4.
Description de la structure :
La différence d’électronégativité entre les deux éléments étant Dc = 0.2 le degré d’ionicité de la liaison Ni-As est inférieur à 2%: la liaison est quasiment covalente pure.
NiAs cristallise avec une maille hexagonale. Les atomes d’arsenic forment un réseau HC dont tous les sites octaédriques sont occupés par les atomes de nickel. Une translation de type (2/3; 1/3; 1/4) conduit à la représentation de la maille origine sur Ni.
V-1- Composés de type AB
V-1-4- Structure type nickeline NiAs

## Slide 15
Nombre de motifs
La maille élémentaire de NiAs comprend deux atomes de nickel et deux atomes de As, le nombre de groupements formulaires NiAs par maille est donc: z=2.
Coordinence
Chaque atome de nickel est entouré de six atomes As formant les sommets d’un octaèdre. Chaque atome d’arsenic est entouré de six atomes Ni formant les sommets d’un prisme à base triangulaire. L’indice de coordination est donc 6 pour les deux atomes Ni et As.
V-1- Composés de type AB
V-1-4- Structure type nickeline NiAs
Origine sur l’anion : | Origine sur le cation :
As: (0; 0; 0) (2/3; 1/3; 1/2) | Ni: (2/3; 1/3; 1/4) (1/3; 2/3; 3/4)
Tr (2/3; 1/3; 1/4) | 
Ni: (2/3; 1/3; 1/4) (1/3; 2/3; 3/4) | As: (1/3; 2/3; 1/2) (0; 0; 0)
Coordonnées réduites

## Slide 16
Description de la structure:
Les rayons ioniques des ions Ca2+ et F- étant: r(Ca2+)=1,12 Ǻ et r(F-)=1,31 Ǻ, le rapport r+/ r-=0,855Ǻ appartient au domaine de stabilité du type structural CsCl (0,732 ≤ r+/ r- ≤ 1). Or si la structure CaF2 était de type CsCl, la maille élémentaire contiendrait un anion F- (sommet de la maille) et un cation Ca2+ (centre de la maille): la neutralité électrique ne serait alors pas respectée.
Comme il y a autant de sites cubiques que d’anions F- constituant un réseau cubique simple et que la neutralité électrique implique la présence de deux fois plus d’atomes de fluor que d’atomes de calcium, le taux d’occupation de ces sites par les cations Ca2+ doit être de 50% seulement: les cations Ca2+ occuperaient la moitié des sites de coordinence 8 formés par les anions F-.
V-2- Composés de type AB2
V-2-1- Structure de type Fluorine CaF2

## Slide 17
Nombre de groupements formulaires
La maille comprend 4 cations Ca2+ et 8 anions F-. Il y a donc 4 motifs ou groupements formulaires CaF2 par maille.
Coordinence
Chaque cation Ca2+ est entouré de 8 anions F- situé à la même distance a√3/4. Chaque anion F- est entouré de 4 cations Ca2+ situé à la même distance a√3/4. Les indices de coordination sont donc 8 pour les cations Ca2+ et 4 pour les anions F-: coordination 8-4.
VI-2-1-Composés de type AB2
VI-2-1-1- Structure de type Fluorine CaF2
Origine sur l’anion : | Origine sur le cation :
F-: (0;0;0) (1/2 ;1/2; 0) (1/2; 0; 1/2) (0; ½; 1/2) (1/2; 0; 0) (0; ½; 0) (0; 0; 1/2) (1/2; ½; 1/2). | F-: (3/4; ¾; 3/4) (1/4; ¼; 3/4) (1/4; ¾; 1/4) (3/4; ¼; 1/4) (1/4; ¾; 3/4) (3/4; ¼; 3/4) (3/4; ¾; 1/4) (1/4; ¼; 1/4).
Tr (3/4; ¾; 3/4) | 
Ca2+: (1/4; ¼; 1/4) (3/4; ¾; 1/4) (3/4; ¼; 3/4) (1/4; ¾; 3/4). | Ca2+ (0;0;0) (1/2; ½; 0) (1/2; 0; 1/2) (0; ½; 1/2)

## Slide 18
Compacité :
C=
Masse volumique
Projection de la maille CaF2 sur le plan xy
V-2-1- Composés de type AB2
V-2-2-1- Structure de type Fluorine CaF2

## Slide 19
Description de la structure anti-fluorine:
Il existe une structure anti-fluorine qui correspond à des solides de type M2X: elle dérive de la structure fluorine par permutation des positions des anions et des cations. C’est le cas des oxydes, des sulfures, séléniures, tellurures de lithium, sodium, potassium ainsi que Cu2S, Cu2Se
Les anions O2- remplacent les cations Ca2+ dans la structure fluorine constituant ainsi un réseau CFC.
Les cations K+ remplacent les anions F- occupant tous les sites tétraédriques c- à-d le centre de tous les petits cubes d’arête a/2: ils forment ainsi un réseau cubique simple de paramètre de maille a/2.
La coordinence du cation K+ est donc égale à 4, celle de l’anion O2- est égale à 8: c’est une coordination 4-8.
La structure, avec 8 cations K+ et 4 anions O2-par maille comporte donc 4 motifs K2O par maille.
VI-2-1- Composés de type AB2
VI-2-1-2- Structure de type anti-Fluorine K2O

## Slide 20
Description
TiO2 présente trois variétés allotropiques: l’anastase quadratique), (la brookite (orthorombique) et la rutile (quadratique). La variété rutile est stable dans les conditions de référence.
La différence d’électronégativité entre les deux éléments, titane et oxygène est Dc = 1.9, soit un degré d’iconicité de la liaison Ti-O de 59%.
La structure de type rutile cristallise avec une maille quadratique de paramètres a=4.59Å et c=2.96 Å.
Les ions Ti4+ forment un réseau quadratique centré (avec c<a) et les ions O2- forment un octaèdre déformé autour des ions Ti4+.
VI-2-1- Composés de type AB2
VI-2-1-3- Structure de type Rutile TiO2

## Slide 21
La structure rutile peut être décrite comme un empilement régulier d’octaèdres [TiO6]n- s’associant par arêtes communes pour former des chaînes infinies dans la direction de l’axe oz. Ces chaînes sont liées entre elles par les sommets libres restants. Les distances Ti-Ti sont: 2.96 Å à l’intérieur des chaînes et 3.567 Å entre les chaînes.
Coordonnées réduites
Origine sur l’anion :
Ti4+: (0 0 0) (1/2; ½; 1/2)
O2- : ±(u u 0) ±(1/2-u u+1/2 1/2) avec u=0.30
Projection de la maille TiO2 sur le plan xy
VI-2- Composés de type AB2
VI-2-3- Structure de type Rutile TiO2

## Slide 22
Nombre de motifs
La maille élémentaire de TiO2 rutile contient :
Ti4+: 1 à l’origine et 1 au centre de la maille. O2-: 2 à l’intérieur de la maille sur les 2 bases. D’où le nombre de motifs TiO2 par maille est : z=2.
Coordinence
Ti4+ occupe le centre d’un octaèdre déformé délimité par 6 O2-: 4 à la distance d1=1.94 Å et 2 à la distance d=1.98 Å. O2- est entouré de 3 cations Ti4+ situés dans le plan (110) de la maille. D’où: [Ti 4+]=4+2=6 et [O2-]=3
Remarque
La structure tri-rutile de formule AB2O6 (A=Mg, Fe, Co, Ni, Zn, et B=Nb, Sb, Ta) résulte de substitutions cationiques par des ions différents mais de taille comparable. Les cations A2+ et B5+ occupent de façon ordonnée et respectivement une et deux sur trois des positions cationiques d’une chaîne infinie d’octaèdres: la maille reste quadratique mais le paramètre c est triple de celui de la maille rutile.
V-2- Composés de type AB2
V-2-3- Structure de type Rutile TiO2

## Slide 23
Description de la structure
La silice SiO2 possède plusieurs variétés allotropiques. La variété haute température cristobalite montre de fortes relations structurales avec le diamant. La maille est cubique (a=3.567Å), le silicium occupe les mêmes positions que le carbone dans la structure diamant. Un atome d’oxygène s’insère entre 2 atomes Si de telle façon que la coordinence de Si soit égale à 4 (4 distances Si-O égales à 1.55 Å).
Cette structure peut être décrite par un réseau de tétraèdres SiO4 liés par les sommets.
VI-2-1-Composés de type AB2
VI-2-1-4- Structure de type cristobalite SiO2
Coordonnées réduites
Si: (0;0;0) (1/2; ½; 0) (1/2; 0; 1/2) (0 ;1/2; 1/2) ; (1/4; ¼; 1/4) (3/4; ¾; 1/4) (3/4; ¼; 3/4) (1/4; ¾; 3/4) ;
O2- : (1/8 ;1/8; 1/8) (3/8; 3/8; 1/8) (3/8; 1/8; 3/8) (1/8; 3/8; 3/8) (5/8; 5/8 ;1/8) (7/8; 7/8; 1/8) (5/8; 7/8; 3/8) (7/8; 5/8; 3/8) (5/8; 1/8; 5/8) (7/8; 3/8; 5/8) (5/8; 3/8 ;7/8) (7/8; 1/8; 7/8) (1/8; 5/8; 5/8) (3/8; 7/8; 5/8) (3/8 ;5/8; 7/8) (1/8; 7/8; 7/8).
Nombre de motifs: z = n(SiO2) = 8 motifs/maille
Coordinence : [Si] = 4 et [O] = 2

## Slide 24
Une structure lamellaire est constituée par la superposition d’une série de feuillets séparés les uns des autres par 3 à 4 Å, alors que la distance entre atomes dans un feuillet est de l’ordre de 2 Å.
Dans ce type de structure, on distingue deux types de liaisons :
Liaisons fortes (ioniques, covalentes ou métalliques dans un même feuillet.
Liaisons faibles (hydrogène ou type van der Waals) entre les feuillets.
Les composés lamellaires peuvent donc se cliver très facilement en feuillets.
VI-2-2- Composés de type AB2
VI-2-2-1- Structure lamellaires: type CdCl2, CdI2

## Slide 25
Dans le chlorure de cadmium, les ions Cl- forment un empilement CFC et les ions Cd2+ occupent la moitié des sites octaédriques (un plan sur deux perpendiculairement à l’axe C3).
Les chlorures de Fe, Co, Mn, Ni et Mg cristallisent dans la structure de type CdCl2.
La répulsion entre les plans de chlores non séparés par les plans de cadmium engendre une déformation rhomboédrique.
VI-2-2 Composés de type AB2
VI-2-2-1- Structure lamellaires: type CdCl2

## Slide 26
Description :
Dans la structure de CdI2, les ions I- forment un empilement hexagonal compact et les ions Cd2+ occupent la moitié des sites octaédriques (un plan sur deux).
Chaque ion I- est entouré par 3 ions Cd2+, la pseudo-maille hexagonale contient un seul motif CdI2. Parmi les composés qui cristallisent dans cette structure, on peut citer :
MI2, MBr2 et M(OH)2 avec M = Cd, Ca, Fe, Co.
VI-2- Composés de type AB2
VI-2-2-2- Structure lamellaires: type CdI2